بسمه تعالي

آگهي فراخوان جهت مناقصه عمومي ( دو مرحله اي )- ساخت داخل

موضوع :مناقصه شماره 119/98 تقاضاهاي شماره  AR – 9700178

شركت مجتمع گاز پارس جنوبي در نظر دارد ، اقلام مورد نياز خود را از شركتهاي واجد صلاحيت و از طريق مناقصه عمومي با شرايط ذيل  تامين نمايد :

| شرايط شركت در مناقصه | مدارك مورد نياز |
| --- | --- |
| داشتن شخصيت حقوقي/ يا حقيقي | 1.ارسال نامه اعلام آمادگي و درج شناسه ملي جهت شركت در مناقصه 2.ارائه تاييديه از اداره ثبت شركتها مبني بر آخرين تغييرات و اساسنامه شركت بهمراه نشاني دقيق شركت/كارخانه براي اشخاص حقوقي 3.ارائه جواز كسب از صنف مربوط به اقلام مورد نياز مجتمع گاز پارس جنوبي براي اشخاص حقيقي |
| داشتن توانايي مالي براي تامين اقلام و ارائه ضمانت بانكي و يا واريز وجه نقد جهت شركت در فرآيند ارجاع كار به مبلغ 000/000/450/2 (دو میلیارد و چهارصد و پنجاه میلیون) ريال | ارائه يكي از مدارك ذيل جهت ارزيابي توانايي مالي مطابق جدول شماره 1 1.ارائه اظهارنامه مالياتي و ارائه اسناد مالياتهاي قطعي و علي الحساب پرداخت شده در پنج سال گذشته 2.فروش آخرين سال توليد مستند به قراردادها و اسناد فروش يا صورتهاي مالي تأييد شده در پنج سال گذشته 3.دارايي‌هاي ثابت مستند به اظهارنامه رسمي يا گواهي بيمه دارايي‌ها |
| حسن شهرت | 1.تكميل جدول خود اظهاري شماره 2-2 2.ارائه تاييديه يا رضايتنامه از مشتريا ن قبلي |
| استاندارد بودن محصولات | 1.ارائه گواهينامه هاي مربوطه جهت ارزيابي مطابق جدول شماره 3 |
| داشتن تجربه و دانش لازم | 1.ارائه مدارك مثبته در خصوص ساخت و يا تامين كالاهاي مشابه با موضوع مناقصه با توجه به جدول شماره 4 |
| حسن سابقه شركت | 1.جدول شماره 2 ملاك ارزيابي جدول شماره5 مي باشد . 2. ارائه تاييديه از مشتريا ن قبلي در مورد انجام كارهاي مشابه با ذكر نام خريدار ، حجم يا ارزش تقريبي معامله انجام شده و اطلاعاتي كه توانمندي پيشنهاد دهنده را براي عرضه كالاي مورد نظر به اثبات برساند . |
| با كيفيت بودن مواد اوليه مصرفي | 1.ارائه گواهي كيفيت مواد اوليه توليد مطابق جدول شماره 6-1 و اعلام نحوة تضمين و گارانتي محصولات مطابق جدول 6-2 |
| داشتن توانايي ارائه پيشنهادات فني و مالي در مدت زمان حداكثر 14 روز | حداقل امتياز قابل قبول در ارزيابي كيفي 50 مي باشد هنگام عقد قرار داد با برنده، ارائه صورت هاي مالي حسابرسي شده از سوي شركت برنده الزامي مي باشد . |
| مبلغ برآورد مناقصه | مبلغ برآورد مناقصه 000/000/000/49 (چهل و نه میلیارد) ريال مي باشد. |

از متقاضياني كه توانايي احراز شرايط عمومي را داشته و قادر به ارائه مدارك مورد نياز ميباشند ، دعوت مي‌گردد حداكثر 14 روز پس از درج آگهي نوبت دوم مدارك  ، سوابق كاري و همچنين نامه اعلام آمادگي خود جهت شركت در اين مناقصه را به آدرس استان بوشهر ـ بندر عسلويه ـ منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس ـ شركت مجتمع گاز پارس جنوبي ـ پالايشگاه فاز 2و3 ـ مديريت بازرگاني  ـ اداره  خريد ـ صندوق پستي 311-75391  تلفن: 07731312244-07731312242  ، نمابر: 6-07737325434 جهت ارزيابي و تعيين صلاحيت ارسال نمايند (ارزيابي صلاحيت متقاضيان مطابق جدول شماره 7 صورت مي پذيرد)  .

واحد مديريت بازرگاني اين مجتمع پس از بررسي و كنترل مدارك ارسالي ، نتيجه ارزيابي خود  را  بر اساس فرم ارزيابي اوليه تامين كنندگان كالا و شاخص هاي ارزيابي به اطلاع داوطلبان واجد صلاحيت خواهد رساند . (مناقصه فوق دو مرحله اي بوده و اسناد مناقصه تنها در صورت احراز صلاحيت در اختيار داوطلبان و اجد الشرايط قرار خواهد گرفت )

بديهي است شركت مجتمع گاز پارس جنوبي در كليه مراحل برگزاري مناقصه ( بررسي مدارك ، تعيين صلاحيت ، بررسي اسناد مالي و فني و ... )  و تحت هر شرايط مختار ميباشد .

جهت استحضار داوطلبان محترم شركت در مناقصه مراحل برگزاري مناقصه عمومي دو مرحله اي بشرح ذيل ميباشد :

1-دريافت نامه درخواست شركت در مناقصه و مدارك خواسته شده توسط اداره تداركات و امور كالا ( آخرين فرصت ارسال 14 روز پس از درج آگهي نوبت دوم )

2- ارزيابي كيفي و تعيين صلاحيت شركت هاي داوطلب دريافت اسناد مناقصه

3-  توزيع اسناد  ومكاتبه با شركت هاي تعيين صلاحيت شده جهت دريافت اسناد مناقصه

4-دريافت پيشنهادات و ارجاع آنها به كميسيون مناقصات جهت تشكيل جلسه  بازگشايي پاكت فني

5-ارجاع پيشنهادات فني به كميته فني بازرگاني جهت بررسي و انتخاب واجدين شرايط فني

6-دعوت از شركتهاي واجد شرايط فني ، جهت حضور در جلسه گشايش پاكات مالي

7- اعلام برنده مناقصه و انجام مكاتبات تكميلي جهت عقد قرارداد

8- با  عنايت  به چاپ نوبت دوم آگهي مناقصه فوق الذكر در روزنامه .............. مورخ ........... ، آخرين مهلت ارسال اسناد و مدارك فوق الذكر  تاريخ .......... مي باشد .

| واحد كالا | مقدار | شرح كالاي تقاضاي 9700178 | شماره قلم |
| --- | --- | --- | --- |
| KG | 50,000 | Activated Alumina ¨AL2O3¨ Catalyst Composition: X-ray fluorescence %Wt Al2O3: min 93% Fe2O3: max 0.5 Na2O: max 0.3 Size: 3-6 mm Surface Area (BET): 300 m2/gr Total pore Volume: min 0.4 cm3/gr Pore Volume˃ 1000 nm: min 0.15 cm3/gr Attrition loss: max 1% Crush Strength: min 120 N LOI at 1000 C: max 8 %wt Bulk Density: 0.60-0.70 gr/cm3 Appearance: White Shape: Sphere Energy Performance: Not Applicable | 1 |
| KG | 12,000 | Oxygen Scavenger Catalyst Composition: X-ray fluorescence %Wt Al2O3: min 80% Fe2O3: ˃=3 Na2O: max 0.3 Size: 4-8 mm Surface Area (BET): 250 m2/gr Total pore Volume: min 0.3 cm3/gr Pore Volume ˃ 1000 nm: min 0.1 cm3/gr Attrition loss: max 1% Crush Strength: min 130 N LOI at 1000 ◦C: max 8 %wt Bulk Density: 0.65-0.75 gr/cm3 Appearance: Red-Brown Shape: Sphere Energy Performance: Not Applicable | 2 |
| KG | 38,000 | Titanium dioxide catalyst (TiO2) Sulfur recovery unit catalyst Bulk density: 800-1000 kg/m3 Size: 3-4 mm Crush strength: min 70 N Surface area: min 100 m2/gr TiO2: min 85 %Wt Na2O: Max 0.3%Wt LOI @ 1000= max 7%Wt Attrition Loss= min 1%Wt Total pore volume= min 0.2 cm3/gr Pore Volume ˃1000nanometer= min 0.1 cm3/gr Shape: Extrudate, Cylinder Color= white Energy Performance: Not Applicable | 3 |

توجه : مشخصات كامل و دقيق اقلام  مورد نياز در اسناد مناقصه قيد گرديده  و در اختيار تامين كنندگان واجد شرايط و تعيين صلاحيت شده  قرار خواهد گرفت .

موضوع :  ارسال رزومه مناقصه

بازگشت به مراتب فوق، مبني بر تمايل ارسال اعلام آمادگي جهت شركت در مناقصه فوق الذكر، خواهشمند است ضمن كامل نمودن مراتب ذيل و مهر و امضاء نمودن تمامي صفحات مطابق با آخرين آگهي تغييرات شركت نسبت به ارسال رزومه و فعاليت هاي مرتبط گذشته ، در خصوص موضوع اين مناقصه را ، حداكثر ظرف مدت 4 روز پس از ارسال اعلام آمادگي خود از طريق فكس، مراتب بصورت طبقه بندي شده تحت سرفصل هاي ذيل و در قالب يك زونكن به اين مجتمع از طريق پست ارسال گردد.

- آدرس محل ارسال رزومه : تهران – خيابان ايرانشهر شمالي - كوچه نوشهر - پلاك 26 - طبقه 2 . تلفكس : 88322024  و يا دفتر مديريت بازرگاني ، واقع در عسلويه – مجتمع گاز پارس جنوبي – پالايشگاه دوم – اداره خريد ستاد –

- كارشناس خريد : عبدالعظيم ارمند 
تلفن : 42 و 2244  131  0773  اقدام فرماييد .

روابط عمومي شركت مجتمع گاز پارس جنوبي